materiály PRO DODATEČNÝ POSYP Materiál na dodatečný posyp je obecné označení pro balotinu, protismykové přísady nebo směs těchto materiálů, které jsou nanášeny na hmoty pro vodorovné dopravní značení ihned po jejich aplikaci. Balotina jsou průhledné skleněné kuličky zajišťující prostřednictvím zpětného odrazu světla reflektorů vozidla směrem k řidiči retroreflexi vodorovného dopravního značení. Protismykové přísady jsou tvrdá zrna přírodního nebo umělého původu, používaná k zajištění protismykových vlastností vodorovného dopravního značení. Materiály pro dodatečný posyp se výraznou mírou podílí na konečných vlastnostech prováděného vodorovného dopravního značení.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. ČSN EN 1423 Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Dodatečný posyp – Balotina, protismykové přísady a jejich směsi ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích

| Požadavek/ charakteristika dle ĆSN EN 1423 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Zrnitost | čl. 4.1.3 | splnění požadavku normy | výsledek vyjádřen popisem sít |
| Charakteristiky viditelnosti |  |  |  |
| index lomu | čl. 4.1.2.1 | min. třída A |  |
| celkové vážené procento vadných skleněných kuliček | čl. 4.1.2.2 | splnění požadavku normy | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| Trvanlivost - odolnost proti chemikáliím (voda, HCl, CaCl2, Na2S) | čl. 4.1.5 | splnění požadavku normy | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| Povrchové úpravy balotiny | čl. 4.1.1 | pokud je použita, musí být deklarována výrobcem |  |
| Nebezpečné látky | čl. 4.1.4 | třída 0 |  |

Balotina

Protismykové přísady

| Požadavek/ charakteristika dle ĆSN EN 1423 | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Chemické charakteristiky (transparentní i neprůhledné přísady) | čl. 4.3.1, 4.2.1 | hodnota pH > 5 a < 11 | deklarace výrobce – vyjádřen slovně vyhovuje |
| Zrnitost (transparentní i neprůhledné přísady) | čl. 4.3.3, 4.2.2 | splnění požadavku normy | výsledek vyjádřen popisem sít |
| Charakteristiky viditelnosti (neprůhledné přísady) |  |  |  |
| trichromatické souřadnice | čl. 4.3.2.1 | trichromatické souřadnice x,y musí ležet v toleranční oblasti | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| činitel jasu | čl. 4.3.2.2 | β > 0,70 | výsledek vyjádřen slovně vyhovuje |
| Nebezpečné látky (transparentní přísady) | čl. 4.2.3 | třída 0 |  |