materiály PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Vodorovné dopravní značení slouží k řízení a organizaci provozu na pozemních komunikacích, zlepšuje orientaci řidičů a výrazně se podílí na zajištění bezpečnosti silničního provozu. Materiály určené pro vodorovné dopravní značení lze rozdělit na hmoty, které jsou aplikovány na povrch v tekuté formě a předem připravené vodorovné dopravní značení dodávané ve formě pásů, symbolů a pod., jejichž přilnavost k povrchu je zajištěna pomocí lepidel, tlaku, tepla apod. Rozdělení hmot určených pro vodorovné dopravní značení nanášených v tekuté formě: - barvy, - plasty nanášené za studena, - termoplastické hmoty. Rozdělení předem připravených materiálů pro vodorovné dopravní značení: - folie, - termoplasty.

Souvisící dokumenty: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení ČSN EN 1824 Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Zkoušení na zkušebních úsecích ČSN EN 12802 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Laboratorní metody pro identifikaci ČSN EN 1790 Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Předem připravené vodorovné dopravní značení ## TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na PK

Hmoty pro vodorovné dopravní značení

| Požadavek/ charakteristika | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Denní viditelnost - součinitel jasu Qd (hodnocení v novém stavu, po 6 měsících a po 12 měsících) | ĆSN EN 1436+A1 čl. 4.2.2 + NA 2.6 | bílá barva: min.100 mcd.m-2.lx-1 (asflatový povrch) – třída Q2 bílá barva: min.130 mcd.m-2.lx-1 (betonový povrch) - třída Q3 žlutá barva: min.80 mcd.m-2.lx-1 - třída Q1 |  |
| Denní viditelnost - činitel jasu β (hodnocení v novém stavu, po 6 měsících a po 12 měsících) | ĆSN EN 1436+A1 čl. 4.2.3 + NA 2.8 | bílá barva: min.0,3 (asflatový povrch) - třída B2 bílá barva: min.0,4 (betonový povrch) - třída B3 žlutá barva: min. 0,2 - třída B1 | dle požadavku objednatele |
| Denní viditelnost – trichromatické souřadnice (hodnocení v novém stavu, po 6 měsících a po 12 měsících) | ČSN EN 1436+A1 čl. 4.4 + NA 2.8 | vyhovuje | trichromatické souřadnice x,y pro vodorovné dopravní značení za sucha musí ležet v oblastech definovaných souřadnicemi bodů pro jednotlivé barvy TP 70 |
| Noční viditelnost – měrný součinitel svítivosti RL (hodnocení v novém stavu, po 6 měsících a po 12 měsících) | ČSN EN 1436 +A1 čl. 4.3 + NA 2.7 | bílá barva: min.100 mcd.m-2.lx-1 v podmínkách za sucha - třída R2 žlutá barva: min.80 mcd.m-2.lx-1 v podmínkách za sucha - třída R 1 min.25 mcd.m-2.lx-1 v podmínkách za vlhka - třída RW1 min.25 mcd.m-2.lx-1 v podmínkách za deště - třída RR1 |  |
| Drsnost - SRT (hodnocení v novém stavu, po 6 měsících a po 12 měsících) | ČSN EN 1436+A1 čl. 4.5 + NA 2.9 | minimálně 45 jednotek – třída S1 |  |
| Index opotřebení ( hodnocení po 12 měsících) | ČSN EN 1436+A1, NA.2.4 | hodnota indexu opotřebení: 1 | ČSN EN 1824, příloha G |
| Ochrana životního prostředí | Nařízení č. 1907/2006 Nařízení č. 453/2010 | evidence bezpečnostního listu |  |
| Identifikace materiálu - hustota, obsah pevných látek, obsah pojiva, obsah oxidu titaničitého, druh pojiva, pigment a anorganické látky, obsah balotiny | ČSN EN 12802 | vstupní údaje pro porovnání vyráběného materiálu s certifikovaným vzorkem při periodickém dohledu |  |

Předem připravené materiály  pro vodorovné dopravní značení

| Požadavek/ charakteristika | Ustanovení normy | Požadavek ČR | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Denní viditelnost - součinitel jasu Qd (hodnocení v novém stavu, po 6 měsících a po 12 měsících) | ĆSN EN 1436+A1 čl. 4.2.2 + NA 2.6 | bílá barva: min.100 mcd.m-2.lx-1 (asflatový povrch) – třída Q2 bílá barva: min.130 mcd.m-2.lx-1 (betonový povrch) - třída Q3 žlutá barva: min.80 mcd.m-2.lx-1 - třída Q1 |  |
| Denní viditelnost - činitel jasu β (hodnocení v novém stavu, po 6 měsících a po 12 měsících) | ĆSN EN 1436+A1 čl. 4.2.3 + NA 2.8 | bílá barva: min.0,3 (asflatový povrch) - třída B2 bílá barva: min.0,4 (betonový povrch) - třída B3 žlutá barva: min. 0,2 - třída B1 |  |
| Denní viditelnost – trichromatické souřadnice (hodnocení v novém stavu, po 6 měsících a po 12 měsících) | ČSN EN 1436+A1 čl. 4.4 + NA 2.8 | vyhovuje | trichromatické souřadnice x,y pro vodorovné dopravní značení za sucha musí ležet v oblastech definovaných souřadnicemi bodů pro jednotlivé barvy TP 70 |
| Noční viditelnost – měrný součinitel svítivosti RL (hodnocení v novém stavu, po 6 měsících a po 12 měsících) | ČSN EN 1436 +A1 čl. 4.3 + NA 2.7 | bílá barva: min.100 mcd.m-2.lx-1 v podmínkách za sucha - třída R2 žlutá barva: min.80 mcd.m-2.lx-1 v podmínkách za sucha - třída R 1 min.25 mcd.m-2.lx-1 v podmínkách za vlhka - třída RW1 min.25 mcd.m-2.lx-1 v podmínkách za deště - třída RR1 |  |
| Drsnost - SRT (hodnocení v novém stavu, po 6 měsících a po 12 měsících) | ČSN EN 1436+A1 čl. 4.5 + NA 2.9 | minimálně 45 jednotek – třída S1 |  |
| Index opotřebení ( hodnocení po 12 měsících) | ČSN EN 1436+A1, NA.2.4 | hodnota indexu opotřebení: 1 | ČSN EN 1824, příloha G |
| Ochrana životního prostředí | Nařízení č. 1907/2006 Nařízení č. 453/2010 | evidence bezpečnostního listu |  |
| Identifikace materiálu - hustota, obsah pevných látek, obsah pojiva, obsah oxidu titaničitého, druh pojiva, pigment a anorganické látky, obsah balotiny | ČSN EN 12802 | vstupní údaje pro porovnání vyráběného materiálu s certifikovaným vzorkem při periodickém dohledu | kromě materiálů při výrobě ošetřených materiálem na dodatečný posyp |
| Identifikace - součinitel jasu, trichromatické souřadnice, měrný součinitel svítivosti, drsnost | ČSN EN 1790 | vstupní údaje pro porovnání vyráběného materiálu s certifikovaným vzorkem při periodickém dohledu | platí pro předem připravené materiály při výrobě ošetřené materiálem na dodatečný posyp |