## Slide 1: Recyklace asfaltových směsí s vysokým obsahem R-materiálu, Moderní trendy zkoušení
  Michal Varaus

## Slide 2: 1. Recyklace asfaltových vozovek 2. Zkoušení asfaltových pojiv a směsí pomocí funkčních zkoušek

## Slide 3: Ekonomický tlak na recyklaci asf. materiálu vysoká cena ropy

## Slide 4: Recyklace na obalovně
R-materiál je vybouraná nebo vyfrézovaná asfaltová směs, která se dále upravuje drcením a tříděním
Způsoby recyklace:
A) Dávkování R-materiálu přímo do míchačky
šaržové obalovny za studena (max. 20 %)
B) Předehřívání R-materiálu v paralelním bubnu
šaržové obalovny (max. 80 %)
C) Zpracování R-materiálu v dvouplášťovém bubnu
(max. 40 %)

## Slide 5: A. Dávkování R-mat přímo do míchačky na obalovně

## Slide 6: B. Předehřívání R-materiálu v paralelním bubnu
Paralelní sušící buben
pro R-materiál

## Slide 7: C. Zpracování R-materiálu v dvouplášťovém bubnu

## Slide 8: Množství R-materiálu nad 15 % - Asfaltové pojivo s časem stárne a “tvrdne“ - Nutno dávkovat buď “měkčí“ asfalty 70/100, 160/220 nebo - Použití spec. org. přísad “rejuvenátorů“ → změkčení - Použité rafinované mazací oleje - Fytooleje - zpracováním rostlinných produktů - Tálové oleje - produkty papírenského průmyslu - Simulace stárnutí – krátkodobého/dlouhodobého Krátkodobé - RTFOT Dlouhodobé - PAV

## Slide 9: Množství R-materiálu nad 15 % Uměle zestárlé asfaltové pojivo s rejuvenátory je možné zkoušet empirickými nebo funkčním zkouškami pro as-faltová pojiva v DSR (Dynamický Smykový Reometr), BBR Empirické zkoušky Funkční zkoušky (DSR)

## Slide 10: Výzkum v oblasti asfaltových pojiv TJ01000248 Použití oživovacích přísad pro prodloužení životnosti recyklovaných vozovek s vysokým obsahem R- materiálu 2017 – 2019 – mentor projektu - Vyzkoušeno 13 rejuvenačních přísad - Hledání korelace empirických a funkčních parametrů - Odděleny skutečné oživovací přísady od „ředidel“ - Vyvinut program na optimalizaci dávkování rejuvenátorů

## Slide 11: Funkční zkoušení asfaltových směsí - Mezi zkouškami asfaltových pojiv a směsí je jen slabá korelace - U asfaltových směsí ovlivňuje výsledné vlastnosti nejen pojivo, ale též parametry směsi → zrnitost, mezerovitost, tloušťka asf. filmu

## Slide 12: Funkční způsob zkoušení asfaltových směsí
Funkční zkoušky = laboratorní simulace
skutečných podmínek v reálné vozovce
Namáhání od dopravy Klimatické vlivy

## Slide 13: Základní poruchy netuhých vozovek
1. Únava a s ní spojené trhliny
= konstrukční porucha
Tahové namáhání na spodním líci asfaltových vrstev
Únavová trhlina

## Slide 14: Funkční zkoušky
1. Únavová zkouška, stanovení modulu tuhosti
EN 12697-24,26 → různá uspořádání zkoušky
2-bodová zkouška

## Slide 15: Základní poruchy netuhých vozovek
2. Trvalé deformace
ve formě vyjetých kolejí
Smykové viskoplastické přetváření
obrusných a ložních vrstev
Největší vlivy teplota, délka zatížení
složení vrstvy (mezerovitost, obsah pojiva)

## Slide 16: Funkční zkoušky
2. Trvalé deformace podle EN 12697-22, 25
Zkouška v triaxiální komoře

## Slide 17: Základní poruchy netuhých vozovek
low temperature cracking
@ T < - 20°C
3. Nízkoteplotní trhliny
Netuhá vozovka = nekonečný pás bez dilatací
Při nízkých teplotách se asfaltová směs chová
lineárně pružně při teplotách < -20oC
pojivo ve směsi křehne dosažení tahové
pevnosti = příčné trhliny

## Slide 18: Funkční zkoušky
3. Nízkoteplotní trhliny EN 12697-46

## Slide 19: Související výzkumné projekty ► TA02030549 Maximálně efektivní využití recyklovaných asfaltových vrstev pro výrobu asfaltových směsí 2012 – 2015 řešitel projektu ► TA04031328 Recyklace asfaltových koberců mastixových 2014 – 2017 – účastník projektu ► CK01000022 Optimalizace výroby asfaltových směsí s nadlimitním množstvím R-materiálu na obalovnách s dvouplášťovým bubnem 2020 – 2022 – řešitel projektu ► CK01000158 Využití vyšších množství R-materiálu v asfaltových směsích s asfaltovými pojivy typu PmB 2020 – 2022 – účastník projektu

## Slide 20: Přípustné množství R-mat. pro AC 2008 2019

## Slide 21: Důsledky zvýšení množství R-materiálu ► Nově budované obalovny → paralelní buben 5 → 10 ► Přestavby stávajících obaloven ► Zpracování nové normy ČSN 73 6141 „Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí“ (PKO ve spolupráci se Sdružením pro výstavbu silnic) ► Vydána vyhláška č.130/2019 Sb. o asfaltových směsích ► Zlepšení všeobecného povědomí o recyklátech zejména u investorů z ŘSD

## Slide 22: Další směr výzkumu ► Navrhování asfaltových směsí s vysokým obsahem R-materiálu časově velmi náročné ► Snaha o zjednodušení celého procesu ► První informace na workshopu 2020 v Braunschweigu ► Další směry zkoušení → souvislost mezi vlastnostmi asfaltového mastixu a asfaltovými směsmi ► Omezení zkoušek pouze na DSR ► Např. nízkoteplotní vlastnosti → zkouška relaxace, též predikce trvalých deformací a únavy

## Slide 23: Spolupráce s praxí ► Rozvoj recyklačních technologií → větší zájem silničních stavebních firem na společných projektech ► Projekty TAČR, MPO → VUT/ SKANSKA a.s., / EUROVIA a.s. / COLAS a.s. ► Zadávání bakalářských a diplomových prací z praxe ► Organizace odborných exkurzí na stavbách ► Zařazení přednášek odborníků z praxe do výuky

## Slide 24: Děkuji za pozornost !