Kontrola vodorovného dopravního značení

VDZ lze provádět z různých hmot (barvy, plastické hmoty nanášené za studena, termoplastické hmoty, folie) a v různém provedení (hladké, strukturální a profilované). Volba materiálu závisí na mnoha faktorech, požadované životnosti značení, intenzitě dopravy, místě zamýšleného použití apod. Pro použití materiálů určených pro VDZ v České republice existuje veřejně přístupný Katalog hmot (www.pjpk.cz / www.kataloghmot.cz), ve kterém je obsažena široká škála certifikovaných systémů hmoty a materiálu na dodatečný posyp pro stálé VDZ a odzkoušených systémů pro přechodné VDZ. V obou případech se jedná o systémy testované na zkušebním úseku dle ČSN EN 1824 „Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Zkoušení na zkušebních úsecích“.  Ke každému systému v Katalogu hmot je zpracován katalogový list viz Obrázek č. 1, ve kterém zhotovitel VDZ najde základní informace pro realizaci značení, a to dávkování hmoty i materiálu na dodatečný posyp, podmínky pro aplikaci – teplota povrchu i vzduchu, relativní vlhkost, použití ředidla atd. Podmínky pro aplikaci obsažené v katalogovém listu vychází z návodu na použití výrobce hmot.

Obrázek č.  1 Ukázka katalogového listu

Materiál na dodatečný posyp je nejčastěji směs balotiny a zdrsňujících přísad. Balotina je označení pro skleněné kuličky o velikosti zrn cca 0,1 – 1,7 mm. Tyto kuličky se vyrábí s odlišnou povrchovou úpravou dle druhu hmoty (barvy, plastické hmoty nanášené za studena, termoplastické hmoty), s kterou se následně použijí, a to z důvodu zajištění lepší přilnavosti k těmto hmotám. Zdrsňující přísady tvoří nejčastěji cristobalit (oxid křemičitý), drcené sklo, popř. také korund a k balotině se přidávají v různém množství viz Obrázek č. 2.

Obrázek č.  2 Směs balotiny a zdrsňujících přísad

V současné době se v rámci kontrolní činnosti vodorovného dopravního značení provádí kontrola zhotoveného vodorovného dopravního značení nebo kontrola při samotné realizaci VDZ. Do loňského roku se převážně prováděly kontroly pouze zhotoveného značení, a to měřením normou předepsaných parametrů značení, zejména noční viditelnosti (retroreflexe) jakožto nejdůležitější vlastnosti VDZ. Retroreflexi značení zajišťuje výše zmíněná balotina. Na základě dlouhodobě nevyhovujících hodnot tohoto parametru a nevyhovujícího stavu značení, zejména přechodného žlutého značení v dopravních omezeních (např. chybějící/odloupaná páska, nadměrně opotřebená barva apod. viz Obrázek č. 3 až č. 5) se Ředitelství silnic a dálnic ČR zaměřilo na zjištění příčin tohoto stavu, který negativně ovlivňuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Zde je nutné zmínit, že přechodné VDZ je nadřazené stálému značení, což v praxi to znamená, že by mělo být vždy více viditelné než stálé značení, proto je také požadavek na retroreflexi přechodného značení vyšší než u stálého značení. V roce 2020 se tedy začaly provádět kontroly vlastní pokládky vodorovného dopravního značení, a to jak stálého, tak přechodného.

| Obrázek č. 3 Nesprávně provedené přechodné VDZ vede řidiče do betonových svodidel [ŘSD] | Obrázek č. 4 Nadměrně opotřebená barva se ztrátou retroreflexe v úseku s dopravním omezením [ŘSD] |
| --- | --- |

Obrázek č.  5 Stržená folie způsobující špatnou orientaci řidiče v dopravním omezení [ŘSD]

Za rok 2021 bylo do začátku října provedeno celkem 60 kontrol realizace vodorovného dopravního značení, z toho se jednalo o 13 kontrol pokládky folie pro přechodné VDZ, 24 kontrol pokládky barvy, 18 kontrol pokládky plastické hmoty nanášené za studena a 5 kontrol instalace dopravních knoflíků.

Při kontrole realizace přechodného a stálého VDZ z barev / plastických hmot nanášených za studena byly kontrolovány zejména parametry, které mají zásadní vliv na funkční životnost značení, a to:

- dodržení certifikovaného systému dle Katalogu hmot,

- dodržení dávkování hmoty a materiálu na dodatečný posyp dle Katalogu hmot (tolerance ± 20 %),

- rovnoměrnost nástřiku hmoty a materiálu na dodatečný posyp,

- míra zabudování materiálu na dodatečný posyp,

- dodržení aplikačních podmínek (např. povětrnostní podmínky),

- rozměry zhotoveného VDZ dle Vzorových listů VL 6.2 – Vodorovné dopravní značky,

- vzhled zhotoveného značení dle fotodokumentace uvedené v příslušném katalogovém listu v Katalogu hmot,

- zajištění shody použité hmoty s certifikovaným systémem (odběr vzorku hmoty a materiálu na dodatečný posyp za účelem provedení identifikačních zkoušek),

- dodržení podmínek pro aplikaci uvedených v návodu na použití výrobce hmoty.

Výsledky 42 kontrol pokládky VDZ z barev a plastických hmot byly souhrnně vyhodnoceny. Posouzení nejdůležitějších kontrolovaných parametrů je uvedeno v následujícím Grafu č. 1.

Graf č.  1 Vyhodnocení vybraných kontrolovaných parametrů při 42 provedených kontrol pokládky VDZ z barvy a plastické hmoty nanášené za studena

Pozn. Označení parametru jako "částečně vyhovující" znamená, že při kontrole vlastní pokládky nebyla žádná negativní zjištění, ale při posouzení VDZ již provedeného v daném úseku kontroly byly nějaké nedostatky identifikovány, nebo opačně.  Stejně tak jsou jako částečně vyhovující hodnocena ta značení, která byla z hlediska kvality proměnlivá, tzn., že byla vyhovující pouze v části úseku.

Jako pozitivní lze hodnotit fakt, že na základě provedených identifikačních zkoušek na odebraných vzorcích nebyly zjištěny odchylky od deklarovaných hodnot ve složení barev a dvousložkových plastů.

Nedodržení certifikovaného systému bylo zjištěno pouze dvakrát, vždy šlo o použití nesprávného materiálu na dodatečný posyp. V jednom případě zhotovitel při oznámení této skutečnosti pozastavil práce a pokračoval po zajištění správného posypu.

Z provedených kontrol vyplývá, že největší problém mají zhotovitelé s dodržením dávkování hmoty dle certifikovaného systému v Katalogu hmot, v cca 40 % provedených kontrol bylo toto dávkování nevyhovující. Na následujícím Obrázku č. 6 je zdokumentována kontrola dávkování obou složek systému pomocí nástřiku barvy a posypu na podložku o známé hmotnosti.

Obrázek č.  6 Kontrola dávkování hmoty a materiálu na dodatečný posyp

Neuspokojivé jsou rovněž výsledky z kontroly rovnoměrnosti nanesené hmoty, a to jak v případě provádění VDZ z barvy, tak při provádění strukturálního VDZ z plastické hmoty nanášené za studena viz Obrázek č. 7 až č. 9. Nevyhovujících bylo téměř 25 % provedených kontrol a v dalších cca 20 % byla rovnoměrnost nástřiku pouze částečně vyhovující.

Obrázek č.  7 Zhotovené VDZ z dvousložkového plastu

| Obrázek č. 8 Zhotovené VDZ z barvy (méně barvy i posypu na obou krajích) | Obrázek č. 9 Zhotovené VDZ z barvy (méně barvy i posypu na obou krajích) |
| --- | --- |

Správné zabudování materiálu na dodatečný posyp bylo dosaženo pouze při necelých 50 % kontrol, v cca 20 % bylo zabudování nevyhovující a v cca 30 % částečně vyhovující (např. menší zrna balotiny byla zabudována správně, větší nedostatečně apod.). Převažovalo nedostatečné zabudování materiálu na dodatečný posyp, což znamená, že balotina byla ve hmotě málo zabudována a „seděla“ spíše na povrchu nástřiku. Na následujících obrázcích č. 10 až č. 13 lze vidět různou míru zabudování materiálu na dodatečný posyp.

| Obrázek č. 10 „Utopená“ balotina | Obrázek č. 11 Balotina nedostatečně zabudovaná |
| --- | --- |
| Obrázek č. 12 Správně zabudovaná balotina v barvě | Obrázek č. 13 Správně zabudovaná balotina v plastu |

Při provádění strukturálního značení z plastické hmoty nanášené za studena byl největší nedostatek shledán ve vytvoření struktury s dostatečnou makrotexturou a potřebnou mezerovitostí. Často docházelo k nadměrnému roztečení až „slití“ hmoty, čímž se v podstatě vytvořilo hladké značení viz Obrázek č. 14 a č. 15. Nevhodné je rovněž provedení, kdy je hmota aplikována v téměř jednolité vrstvě bez výrazných výstupků s uzavřenými mezerami viz Obrázek č. 16. Při kontrolách byl rovněž poměrně často zjištěn proměnlivý vzhled struktury v rámci realizovaného úseku VDZ. Na Obrázku č. 17 je ukázka správného provedení strukturálního značení.

Obrázek č.  14 Nerovnoměrné nanesení dvousložkového plastu a „slití“ hmoty

Obrázek č.  15 „Slití“ hmoty a vytvoření téměř hladkého VDZ

Obrázek č.  16 Jednolitá vrstva bez výrazných výstupků s uzavřenými mezerami

Obrázek č.  17 Správné provedení strukturálního VDZ

Závěry vyplývající z celého souboru kontrol nelze hodnotit příliš kladně, protože zejména v kvalitě vlastního provedení vodorovného dopravního značení z barev a plastických hmot nanášených za studena jsou poměrně velké rezervy. Nedostatky v této oblasti se projevují zejména v noční viditelnosti značení, protože správné dávkování obou složek systému a zabudování materiálu na dodatečný posyp nám zajistí požadovanou retroreflexi. Zde je třeba zdůraznit, že pokud je dávkování posypu příliš vysoké, jednotlivé kuličky balotiny si vzájemně cloní, což má negativní dopad na noční viditelnost. Když je balotina ve hmotě ponořená příliš, je počáteční retroreflexe značení nízká, často pod požadovanou minimální hodnotou, ale působením dopravy dochází k postupnému obroušení hmoty z jednotlivých zrn a může dojít ke zlepšení viditelnosti. V případě nedostatečného zabudování se zrna balotiny ze hmoty brzy vydrolí a značení retroreflexi ztrácí.  Pozitivně nelze také přistupovat ani k příliš hladkému provedení strukturálního značení, protože dojde k potlačení drenážních vlastností, zrna balotiny jsou dlouho pokryta vrstvou vodního filmu, což opět degraduje retroreflexi. Nicméně i přes to je třeba zmínit, že v průběhu celého roku bylo možné u některých zhotovitelů pozorovat kvalitativní posun při realizaci vodorovného dopravního značení.

Kontrola realizace stálého VDZ z dopravních knoflíků (bílých a modrých) zahrnovala:

- ověření použití dopravních knoflíků, u kterých byla ověřena stálost vlastností (bílé knoflíky) a dopravních knoflíků certifikovaných (modré knoflíky),

- dodržení postupu při instalaci dopravních knoflíků dle technologického postupu výrobce,

- vizuální kontrolu osazených dopravních knoflíků,

- odběr 5 ks odražečů a 1 ks korpusu dopravních knoflíků pro měření optických vlastností a rozměrů ve zkušební laboratoři.

Z výsledků kontrol vyplývá, že instalace dopravních knoflíků byla provedena ve všech případech v souladu s návodem na použití, ukázka instalace dopravního knoflíku na Obrázku č. 18. Měřením optických vlastností bílých i modrých odražečů v laboratoři byly zjištěny nevyhovující hodnoty retroreflexe u 3 odražečů z 36 měřených.

Obrázek č.  18 Instalace dopravního knoflíku

Při kontrole realizace přechodného VDZ z folií byly kontrolovány zejména následující parametry:

- použití schválené folie dle Katalogu hmot a primeru dle návodu na použití výrobce pásky,

- dodržení dávkování primeru dle návodu na použití výrobce folie (tolerance ± 20 %),

- dodržení postupu aplikace primeru – počet vrstev primeru, šířka naneseného primeru dle návodu k použití výrobce folie,

- dodržení postupu aplikace folie dle návodu k použití výrobce folie,

- dodržení postupu zaválcování/stlačení folie dle návodu k použití výrobce folie,

- dodržení podmínek pro aplikaci (např. povětrnostní podmínky),

- ověření dokumentace (bezpečnostní list, návod na použití).

Při realizaci přechodného značení z folie se do jisté míry jedná o „systém“ primeru a pásky, kdy je velmi důležité pokládat pásku za předepsaných povětrnostních podmínek, dodržet dávkování primeru, jeho šířku a provést předepsané zaválcování pásky. Je to právě šířka primeru, resp. nutný přesah primeru cca 2 cm po obou stranách pásky viz Obrázek č. 19 a č. 20, jeho dostatečného zavadnutí v kombinaci se správným přitlačením folie (válec se závažím o hmotnosti min. 90 kg) viz Obrázek č. 22, co zajistí dostatečnou přilnavost pásky k povrchu vozovky. Zde je třeba zmínit, že zaválcování pásky přejížděním vozidlem není přípustné viz Obrázek č. 21, neboť není dosaženo stejného tlaku jako při použití válce se závažím.

| Obrázek č. 19 Absence primeru na jedné straně | Obrázek č. 20 Správný přesah primeru na obou stranách pásky |
| --- | --- |

Obrázek č.  21 Chybné přitlačení pásky pojezdem vozidla

Obrázek č.  22 Správné přitlačení pásky – zařízení s válcem o hmotnosti min. 90 kg a min. 3x pojezd

Výsledky provedených kontrol pokládky přechodného VDZ z pásky byly souhrnně vyhodnoceny. Posouzení nejdůležitějších kontrolovaných parametrů je uvedeno v následujícím Grafu č. 2.

Graf č.  2 Vyhodnocení vybraných kontrolovaných parametrů při 13 provedených kontrol pokládky přechodného VDZ z pásky

Pozitivním zjištěním z provedených kontrol je, že byla vždy použita schválená folie uvedená v Katalogu hmot.

Negativním zjištěním zůstává fakt, že cca ve třetině provedených kontrol nebyly zcela splněny tři zásadní parametry, a to dávkování primeru, šířka primeru a přitlačení pásky dle návodu na použití.

Povětrnostní podmínky byly většinou v pořádku, při 4 kontrolách nedošlo ke splnění požadavku „bez deště 24 / 48 hodin před pokládkou pásky“ (požadavek na počet hodin v závislosti na konkrétní pásce).

Nevyhovující stav značení v dopravních omezeních vedl ŘSD také k rozhodnutí realizovat projekt zaměřený na přechodné VDZ, jehož cílem bylo odzkoušení různých materiálů.

V rámci pilotního projektu bylo na zkušebním úseku silnice I/47 nedaleko Vyškova v roce 2020 aplikováno 16 různých vzorků přechodného VDZ, které byly zhotoveny z několika materiálů. Tyto vzorky byly podrobně sledovány po dobu 3 měsíců, což znamená, že byla měřena retroreflexe a posuzována míra vydrolení materiálu na dodatečný posyp. Na závěr bylo provedeno souhrnné vyhodnocení včetně porovnání jednotlivých vzorků.

| Obrázek č. 23 Realizace vzorku z pásky v rámci projektu na silnici I/47 | Obrázek č. 24 Zhotovené vzorky na silnici I/47 |
| --- | --- |

Na tento prvotní výzkum navázal v letošním roce další projekt, který se již realizoval v reálných podmínkách dálničního provozu. Na dálnici D8 a D10 bylo v rámci dopravně inženýrského opatření provedeno přechodné vodorovné dopravní značení skládající se z 12 dílčích úseků značení realizovaných z různých materiálů (pásky, rozpouštědlové barvy, epoxidová barva, plastická hmota nanášená za studena v provedení strukturálním a stříkaný plast), a to několika zhotovitelskými subjekty. Každý úsek v délce cca 300 m zahrnoval dělicí i vodicí čáru. V rámci projektu byly provedeny záznamy samotné pokládky včetně fotodokumentace a popisu stavu značení v novém stavu (shodné parametry jako při provádění kontroly pokládky VDZ) a následně byla měřena retroreflexe v předem stanovených termínech (nový stav, po 1 a po 2 měsíci od pokládky). Cílem obou projektů bylo získat více poznatků a dat za účelem porovnání různých hmot, materiálů na dodatečný posyp, folií, ale také kvality pokládky, resp. míry zabudování balotiny a její vliv na průběh retroreflexe v čase. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla dokončena všechna měření, jsou v současné době k dispozici pouze dílčí výsledky. Závěry vyplývající z těchto projektů by měly umožnit přesnější specifikaci výběrových řízení na realizaci přechodného VDZ.

| Obrázek č. 25 Realizovaný vzorek na dálnici D8 v rámci DIO | Obrázek č. 26 Realizace vzorků na dálnici D8 |
| --- | --- |

Vypracovala: Ing. Daniela Šašinková

Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o.