## Slide 1: Závěry z konference AV
Petr Mondschein
FSv ČVUT v Praze, katedra silničních staveb
Česká silniční společnost

## Slide 2: ASFALTOVÉ VOZOVKY AV19

## Slide 3: TÉMATA KONFERENCE
Opětovné použití asfaltových směsí a recyklace;
Zkoušení a výkonové hodnocení materiálů a konstrukcí vozovek;
Technické normy a předpisy v oblasti asfaltových vozovek;
Moderní a chytré asfaltové vozovky

## Slide 4: RECYKLACE

## Slide 5: Recyklace
Problematika PAU
  vyhláška MŽP upravující použití znovuzískané asfaltové směsi
  nutnost hledat nová konstrukční řešení
  parametr do vícekriteriálního soutěžení staveb ↔ ZAS T-3
Množství R-materiálu na trhu
  Opravy dálnic a silnic I. tříd
  Přebytky → maximalizace zpracování, nové technologie využití s vysokou přidanou hodnotou

## Slide 6
15 %
Dálnice 1 km
Dálnice 6,7 km
Silnice I. třídy 13,9 km
Silnice III. třídy 8 km
15 %
40 %
PmB
PmB
50/70

## Slide 7: Recyklace
Maximalizace využití R-materiálu ve směsích a výrobcích
  Rozvoj výrobních technologií a kapacit
  Rozvoj znalostní základny, školení pro výrobce, investory, správce
  Technologicko materiálový vývoj
Recyklace stavebních materiálů
  Hledání možnosti využití v silničním stavitelství ↔ nedostatek
  Hledání možnosti využití v asfaltových technologiích ↔ surovin

## Slide 8
107 obaloven
 60,6 tis. t

## Slide 9: přidávání R-materiálu
Nejvyšší přípustný obsah R-materiálu v % hmotnosti asfaltové směsi

## Slide 10
Typ asfaltové směsi | Tis. tun | %
ACO | 2 763 | 42,6
ACL | 1 556 | 24,0
ACP | 1 349 | 20,8
BBTM | 10 | 0,2
SMA | 422 | 6,5
LA | 48 | 0,7
PA | 3 | 0,05
AKO | 22 | 0,3
VMT | 266 | 4,1
SAL | 23 | 0,4
Protihluk | 21 | 0,3
Produkce asfaltových směsí

## Slide 11: POTENCIÁL R-MATERIÁLU
Typ asfaltové směsi | Tis. tun | % R mat | Potenciál
ACO | 2 763 | 20 | 553
ACL | 1 556 | 30 | 467
ACP | 1 349 | 55 | 742
BBTM | 10 | 0 | 0
SMA | 422 | 0 | 0
LA | 48 | 0 | 0
PA | 3 | 0 | 0
AKO | 22 | 20 | 4
VMT | 266 | 30 | 80
SAL | 23 | 0 | 0
Protihluk | 21 | 0 | 0

## Slide 12: POTENCIÁL R-MATERIÁLU
1 846 tis. tun R-materiálu - 185 mil Kč ročně
(výkupní cena 100 Kč za 1 tunu asfaltového recyklátu)
doprava, drcení – 200 Kč (300 Kč/t)

## Slide 13: Maximalizace přidávání R-materiálu
Nejvyšší přípustný obsah R-materiálu v % hmotnosti asfaltové směsi
40 %
60 %
70 %

## Slide 14: Technologicko materiálový vývoj
  asfaltová stabilizace SA – 70 % RA
  Valorcol – 75 % RA – studená směs
  řešení 100 % RA (na místě – na obalovně)

## Slide 15: Pokusný úsek
III/2851 Vilantice – Dubenec
okres Trutnov, Královehradecký kraj
délka 1 860 m
Rozdělen na 3 stejné úseky

## Slide 16: Přehled úseků

## Slide 17: Referenční úsek – úsek č.1
ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm ČSN EN 13108-1
ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm ČSN EN 13108-1
RS 0/32 CA tl. 180mm TP 208
Úsek 2
Mikrokoberec 0/11 tl. 10 mm ČSN 73 6130
ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm ČSN EN 13108-1
RS 0/32 CA tl. 180 mm TP 208
Úsek 3
Mikrokoberec 0/8 20 mm ČSN 73 6130
Jednovrstvý nátěr JN 0/8
ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm ČSN EN 13108-1
RS 0/32 CA tl. 180 mm TP208

## Slide 18: Náklady na m² pro úsek č.1
Celková délka úseku 660 m
Odfrézování vrstev v tloušťce 100 mm
Recyklace za studena v tl. 180 mm – v délce 300 m s odlišnou kombinací pojiv:
    varianta 1 – 4 % cement + 2 % asfaltová emulze
    varianta 2 - 1 % cement + 4% SOFRIX + 2% asfaltová emulze
Pokládka tl. 100 mm stmelené asfaltové vrstvy

## Slide 19: Náklady na m² pro úsek č.2
Celková délka úseku 600 m
Odfrézování vrstev v tloušťce 70 mm
Recyklace za studena v tl. 180 mm – v délce 300 m s odlišnou kombinací pojiv:
    varianta 1 – 4 % cement + 2 % asfaltová emulze
    varianta 2 - 1 % cement + 4% SOFRIX + 2% asfaltová emulze
Pokládka tl.60 mm stmelené asfaltové vrstvy + pokládka emulzního mikrokoberce

## Slide 20: Náklady na m² pro úsek č.3
Celková délka úseku 600 m
Odfrézování vrstev v tloušťce 80 mm
Recyklace za studena v tl. 180 mm – v délce 300 m s odlišnou kombinací pojiv:
    varianta 1 – 4 % cement + 2 % asfaltová emulze
    varianta 2 - 1 % cement + 4% SOFRIX + 2% asfaltová emulze
Pokládka tl.60 mm stmelené asfaltové vrstvy, jednovrstvého nátěru a v pokládce emulzního dvojvrstvého mikrokoberce

## Slide 21: Standardní oprava
ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm ČSN EN 13108-1
ACP 16 + 50/70 tl. 60 mm ČSN EN 13108-1
SC C3/4 C tl. 180 mm ČSN EN 14227-1

## Slide 22
Náklady na m² standardní opravy
Celková délka úseku 600 m
Odfrézování vrstev případně vybourání stávajících konstrukčních vrstev tl. 280 mm
Pokládka tl.100 mm stmelené asfaltové vrstvy a pokládka tl. 180 mm SC C3/4

## Slide 23: Protismykové vlastnosti povrchu vozovek
Mapa s vyznačenými lomy a hodnotou ohladitelnosti PSV produkovaného kameniva podle Pasportizace lomů přírodního kameniva ČR .
Chybějící zdroje

## Slide 24: Protismykové vlastnosti povrchu vozovek
Průběh součinitele tření po ohlazení FAP v závislosti na počtu pojezdů kuželíky pro asfaltové směsi typu SMA 11 S, vývrty ze zkušebního úseku na obalovně Úžín
Hledání řešení

## Slide 25: TECHNICKÉ PŘEDPISY

## Slide 26: Inovace a zavedení technických předmětů
Normy
  ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody
  ČSN 73 6120 Stavba vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy
  ČSN 73 6141 Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí
TKP a TP
  TKP Kapitola 7
  TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
  TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek

## Slide 27: ČSN 73 6120 Stavba vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy
Typ asfaltové směsi | Příloha
VMT | Příloha C
SMA L | Příloha D
ACP RBL | Příloha E
AC Z | Příloha F
BBTM NH, SMA NH | Příloha G
SAL | Příloha H

## Slide 28: Asfaltové směsi typu SMA L
PERPETUAL PAVEMENT, DESIGN, IGOR RUTTMAR
.

## Slide 29: Asfaltová pojiva - vlastnosti, modifikace, zkoušení

## Slide 30: ASFALTOVÁ SMĚS – KOMPOZIT PROMĚNLIVÁ KVALITA
kamenivo
asfaltové pojivo
vzduchové mezery

## Slide 31: Zkoušení asfaltových pojiv
Empirické zkoušky
  Bod měknutí
  Penetrace
  Penetrační index
  Bod lámavosti
Funkční zkoušky
  Viskozita
  Skladovací stabilita
  Komplexní modul
  Horní kritická teplota, Dolní kritická teplota
  MSCR
  Únava
NEZESTÁRLÁ POJIVA
ZESTÁRLÁ POJIVA – RTFOT
ZESTÁRLÁ POJIVA – RTFOT + PAV

## Slide 32: Moderní a chytré asfaltové vozovky

## Slide 33: SMART VOZOVKY ?????????
KVALITNÍ - TRVANLIVÉ - BEZPEČNÉ
SMART NÁSTROJE
„MODERNÍ“ „CHYTRÉ“

## Slide 34
SMART
SHV
(sběr dat, získávání dat)
DIGITALIZACE
(pasportizace, informace k PK)
VÝSTAVBA
(data, navádění)
TECHNOLOGIE
(nové, známé využité jinak)

## Slide 35
BIM - Building Information Modelling
  Příprava
  Realizace
  Údržba
  Neustálá aktualizace dat a podkladů
3D DATA
  Zjednodušení projektování
  Zjednodušení práce v terénu
  Zlepšení IRI, zlepšeni sklonů a dalších geometrických parametrů s ohledem na precizní diagnostiku x KONSTRUKCE VOZOVKY
  Možnost zrychlení oprav silnic
Datová základna pro použití při opravách a rekonstrukcích

## Slide 36: Technologická řešení
  Moderní přepravní technika
  Asfaltová pojiva HiMA (životnost, trvanlivost, omezení šíření trhlin)
  Nízkoteplotní směsi (hutnící okno, energetická náročnost, pracovní prostředí)
  Konzervační, regenerační postřiky
  Mikrokoberce

## Slide 37: Pravidla pro provádění oprav asfaltových vozovek v zimním období

## Slide 38: TECHNOLOGIE OPRAV
  I. Opravy asfaltových vozovek litým asfaltem (modifikovaný MA)
  II. Opravy asfaltových vozovek speciální modifikovanou asfaltovou směsí vyráběnou za studena (bez rozpouštědel)
  III. Opravy asfaltových vozovek s využitím ohřevu mikrovlnnou technologií
  IV. Opravy asfaltových vozovek s využitím infračerveného ohřevu
  V. Opravy asfaltových vozovek standardní studenou asfaltovou směsí – tzv. „studená balená“

## Slide 39: TECHNOLOGIE OPRAV - ZÁSADY
TECHNOLOGIE | KLIMA | ZÁRUKA | Poznámky
MA | -10°C | 24 měsíců | MA I 11 PmB; MA I 16 PmB 35 mm – 45 mm; 2x40 mm
Studená bez rozpouštědel | -10°C | 24 měsíců | Asfaltová směs volně ložená, rychlost opravy Zpracovatelná po výrobě 1 rok Po vrstvách po 30 mm
Mikrovlna | -10°C (snížená produktivita) | 24 měsíců | Max rozsah opravy 0,6 x 0,8 m – zimní období Ojedinělé samostatné výtluky – letní období (není-li ekonomické AHV) Ojedinělé opravy na mostech Záruční opravy
Infra | 0°C | 12 měsíců | 2,4x1,8 m Dodržet teploty – technologický postup
Studená | -10°C | 2 měsíce | účely provizorních oprav havarijního výtluků

## Slide 40: Děkuji vám za pozornost